
                工业用油类
. 导轨油

. 主轴油、轴承和离合器用油
. 针织系列用油
. 压缩机、冷冻机和真空泵用油
. 热处理油
. 热传导油或导热用油
.齿轮油 、气缸油
1、 点击导轨油进入页面。（在网上下载一个清晰精致的导轨机器图片）看到导轨机器，写出导轨用油的型号： 型号分为32#、46#、68#、100#、150#、220#、320#。执行标准SH/0361-1998
产品性能：外观为淡黄色或棕色透明液体。具有优良的润滑性、防锈性、抗氧性和独特的粘-滑特性，可防止导轨在低速下产生爬行，满足机床的精密加工要求，对铜、钴等金属无腐蚀。
用途：用于各种精密机床纵向、垂直导轨及工作台水平导轨的润滑，及冲击振动（或负荷）摩擦部的润滑，一般情况下，小型、高给进速度、轻负荷机床用低粘度，大型、低给进速度、重负荷机床用高粘度。

32#、46#油用于镗床、坐标镗床、磨床、万能工具磨床等。
68#油用于坐标镗床、万能磨床、滚齿机床。

100#油用于光学坐标镗床等。

150#用于坐标镗床、落地镗床等

2、 主轴油点击导轨油进入页面。（在网上下载一个清晰精致的高精度坐磨机床图片），写出坐标磨机床油的型号： 型号分为L-FC 有2、3、5、7、10、15、22、32#、46#、68#、100#.  L-FD有2、3、5、7、10、15、22 。执行标准SH/T0017-90(1998)
产品性能：外观为黄色透明液体。具有优良的抗氧和防锈性。

用途：适用于高精度坐标磨床主轴的润滑，和其他精密机床主轴、轴承的润滑，还可以用作低压系统的液压用油。

3、 点击针织用油进入页面。（在网上下载一个清晰精致的织布机器图片）看到织布机器，写出织布油的型号： 型号分为5#、7#、10#、15#、24#、68#、。

抗磨针织机油有15号用于进口或国产园型针织袜机的润滑。

高级针织机油有1号、2号、3号，适用于高速园筒织机织针、沉降片、三角针、内外生克槽等部位的润滑，并能冲洗针槽等部位，防止结后。1号用于较低的环境温度；2号3号适用于较高的环境温度。
缝纫机油分为5#  7#  10#
超高速包缝纫机油32#适用于8000r/min超高速包缝机和中、高速工业缝纫机等机械的润滑及封存防锈。

织布机油分为70号和110号用于纺织工业织布机纺织机，亦可作一般高速、轻负荷机械的润滑。

纬编机润滑油15号，使用于纺织工业纬编机和经编机等设备摩擦部位的润滑，

特性；见水成乳白色。

68号搓丝机油特性抗磨性和良好的润滑性、防锈性和氧化性。具有高黏度指数基础油，加入油性、极压、防锈、抗氧等添加剂。使用于日本高速搓丝机的齿轮和导轨的润滑。
4、 空气压缩机油进入页面（在网上下载一个清晰精致的空气压缩机器图片）看到机器，写油的型号： 型号分为L-DAA32#、46#、68#、100#、150#使用于有油润滑的活塞式和滴油回转式轻负荷空气压缩机。L-DAB32#、46#、68#、100#、150#使用于有油润滑的活塞式和滴油回转式中负荷空气压缩机油，L-DAA油和L-DAB油分别可代替原13号和19号空气压缩机油。
执行标准；GB12691-90
 空气压缩机油（滑片式和螺杆式）空气压缩机。执行标准；GB5904-86

型号；15#22#32# 46# 68# 100#

L-DAH螺杆式空气压缩机油进入页面（在网上下载一个清晰精致的L-DAH空气压缩机器图片）看到机器， 执行标准；Q/HKI0132-1998

用途；使用于低、中负荷螺杆式空气压缩机的润滑，粘度等级为32#46#68#
5、 冷冻机油进入页面（在网上下载一个清晰精致的冷冻机器图片）看到机器，写油的型号： 型号分为L-DRA/A适用于开启式普通冷冻机  15#22#32#、46#、68#。L-DRA/B用于半封闭式普通冷冻机，冷冻、冷藏设备 和冰箱压缩机，15# 22# 32# 46#68#100#150#220#320#上述产品主要用于以氨、制冷剂的制冷压缩机
执行标准 ；GB/T16630-1996
大型空调压缩机油；使用于进口和国产半封闭制冷和全封闭压缩机，也可代替美国太阳公司4GS冷冻机油。执行标准；Q/SH006.1.53-90(1998)型号55号
6、 真空泵油进入页面（在网上下载一个清晰精致的罗片式和镙茨真空泵机器图片）看到机器，写油的型号： 型号分为 46#、68# 100#。适用于各种机械真空泵的润滑和密封，老号分为2号和1号。执行标准；SH0528-92(1998)
7、 快速光亮淬火油进入页面（在网上下载一个清晰精致的用油热处理金属图片）型号为46# 100#产品性能外观为棕色透明液体，具有良好的崔冷性和流动性，挥发性较低，使用于做大型保护气氛淬火自动线及普通机械零件的淬火介质。执行标准；Q/SH010.42-89(96)
热处理油使用于作钢尤其（是合金钢）及其合金材料淬火和回火等工艺的冷却介质。执行标准；SH0564-93
8、 热传导油或导热油进入页面（在网上下载一个清晰精致的导热油油锅炉图）分为型号；适用于工业和民用热载体间传热设备，建议加热炉口处油温不超L-QB240度280度300度L-QC320度,340度360度型号。
9、 工业闭式齿轮油；分L-CKB、L-CKC、L-CKD三种，型号有；68#、100#、150#、220#、320#、680#性能；L-CKC具有良好的抗氧、防锈和抗泡沫性；L-CKC系在L-CKB基础上提高其极压和抗磨性；L-CKD系在L-CKC基础上再提高其热/氧化安定性，能使用于交高温度。使用；使用于工业闭式齿轮传动装置的润滑。L-CKB用于中等温度和轻负荷下运转的齿轮。L-CKC用于中等温度和重负荷下运转。L-CKD用于高温和重负荷并附有冲击性负荷运转的齿轮。执行标准；GB5903-1995
蜗轮窝杆油；外观深褐色粘稠液体，L-CKE为油脂型油，具有良好的减磨型性和防锈性。L-CKE/P为极压型油，具有良好的减磨性、极压性和防锈性。使用；使用于工业蜗轮涡杆传动装置的润滑。L-CKE用于在无冲击负荷及潮湿环境下工作的蜗轮涡杆副润滑；L-CKB/P用于传动中有震动和冲击负荷的蜗轮涡杆副和直齿园拄齿轮的润滑；型号有；220#、320#、460#、680#、1000#执行标准；SH/T0094-91
10、汽缸油进入页面（在网上下载一个清晰精致的蒸汽机图片）型号有；680#  1000# 1500#和合成1500号。标准执行；GB/T447-94
用于过热蒸汽机

